Nr 5/05/2015/JW

OKUCIA MEBLOWE

PRZEZNACZENIE :  Produkty ,, łączniki ,, i ,, okucia ,, -  są przeznaczone do łączenia z drewnem meblowym bez wad o wymaganej wilgotności 12±3%., gęstości objętościowej od 450 [ kg/m3], produkty mają wyznaczone parametry nośności, sztywności, wytrzymałości, mają większą wytrzymałość od drewna, w połączeniu z drewnem meblowym bez wad nie powodują odkształceń. Występowanie wad drewna, zwłaszcza sęków w środkowej części drewna jest niedopuszczalne przy połączeniu łączników i okuć.

WYMAGANIA:  Okucia meblowe spełniają  wymagania bezpieczeństwa  określone w ustawie z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów ( Dz. U. Nr  229, poz. 2275 ze zm.).

OPINIA TECHNICZNA : bezpieczeństwa  produktów została dokonana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 ze zm.) z uwzględnieniem wymagań zawartych w następujących  Polskich Norm: PN-F-06001-1:1994 Meble mieszkaniowe. Postanowienia ogólne, PN-EN 1129-1:2000 Meble. Łóżka chowane. Wymagania bezpieczeństwa i badanie. Wymagania Bezpieczeństwa. PN-EN 1129-2:2000 Meble. Łóżka chowane. Wymagania bezpieczeństwa i badanie. Metody badania. Opinia techniczna została przeprowadzona w zakresie przydatności i spełnienia wymagań bezpieczeństwa  określonych w ustawie z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów ( Dz. U. Nr  229, poz. 2275 ze zm.). Na podstawie szczegółowej analizy, pomiarów, badań, kontroli produkcji okuć meblowych przeprowadzonej u producenta, w wyniku postępowania oceniającego przeprowadzonego na zlecenie firmy : MAREX RYŁKO  Spółka Jawna, 34-100 Wadowice, os. Łąki 18a

stwierdzam : produkty ,, łączniki ,, i ,, okucia ,, przeznaczone do łączenia z drewnem meblowym spełniają wymagania bezpieczeństwa  określone w ustawie z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów ( Dz. U. Nr  229, poz. 2275 ze zm.). Ocenione produkty ,, łączniki i okucia ,,  nie stwarzają  zagrożenia przy prawidłowym połączeniu z drewnem meblowym,  zgodnym z instrukcją  sposobem użytkowania.

Kraków dn., 06. 05. 2015 r.

Ocena Techniczna produktów została przeprowadzona na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudzień 2000r. , o Inspekcji Handlowej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 )  Na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r., w sprawie rzeczoznawców do spraw jakości produktów  ( Dz. U. Nr 85. Poz. 931 ) ,

OCENA  TECHNICZNA BEZPIECZEŃSTWA  PRODUKTÓW

WEDŁUG WYKAZU

Produkty ,, łączniki ,, i ,, okucia ,, -  produkowane przez   producenta / firmę:  MAREX RYŁKO  Spółka Jawna, 34-100 Wadowice, os. Łąki 18a, są przeznaczone do łączenia z drewnem meblowym bez wad o wymaganej wilgotności 12±3%., gęstości objętościowej od 450 [kg/m3], produkty mają wyznaczone parametry nośności, sztywności, wytrzymałości, mają większą wytrzymałość od drewna, w połączeniu z drewnem meblowym bez wad nie powodują odkształceń. Ocena techniczna bezpieczeństwa  produktów została dokonana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 ze zm.) z uwzględnieniem wymagań zawartych w następujących  Polskich Norm: PN-F-06001-1:1994 Meble mieszkaniowe. Postanowienia ogólne, PN-EN 1129-1:2000 Meble. Łóżka chowane. Wymagania bezpieczeństwa i badanie. Wymagania Bezpieczeństwa. PN-EN 1129-2:2000 Meble. Łóżka chowane. Wymagania bezpieczeństwa i badanie. Metody badania.

Ocenione produkty ,, łączniki i okucia ,,  nie stwarzają  zagrożenia przy prawidłowym połączeniu z drewnem meblowym,  zgodnym z instrukcją  sposobem użytkowania, w zakresie niżej badanych cech:

- łączniki i okucia po połączeniu z drewnem mebla, z którymi użytkownik może stykać się podczas normalnego użytkowania pozbawione są  ostrych krawędzi, zadziorów,  elementów otwartych na końcu, szczelin i nie powodują urazów przy dotknięciu,

- łączniki i okucia są pokryte powłoką ochronną, wykonanie powłoki ochronnych jest potwierdzone świadectwem zgodności nr 03/14

- zastosowane rozwiązania konstrukcyjne przez producenta oraz dobór  wkrętów oraz śrub łączących poszczególne elementy z drewnem meblowym przez stolarza zapewniają ich stabilność,

- podnoszenie i opuszczanie, wersalek, foteli, narożników odbywało się w sposób bezpieczny, przy użyciu siły przez normalnego użytkownika, a w założonych programem użytkowania miejscach  przy podnoszeniu i opuszczaniu zatrzymywały się w sposób płynny i stabilny,

- składanie i rozkładanie wersalek, w których zastosowano podnośniki, odbywało się sprawnie, przy użyciu siły zwykłego użytkownika, mechanizmy zamocowano trwale do konstrukcji, nie stwierdzono wystających śrub oraz zadziorów,

- producent łączników i okuć w mechanizmach wyposażonych w sprężyny zaleca po połączeniu mechanizmu z drewnem meblowym zabudowę sprężyn po ich połączeniu z meblem, producent do mechanizmów zapewnia zabezpieczenie sprężyny przez osłonę z twardego PCV-u, zalecenia producenta w zakresie zabudowy mechanizmów sprężyny po połączeniu z drewnem mebla przez stolarza ( wersalki, tapczanu, sofy )  nie spowodują urazów,

- konstrukcja łączników i okuć po zamontowaniu do rozkładanych mebli do spania zapewniała ich stateczność przy nierównomiernym obciążeniu w stanie rozłożonym,

Producent wprowadził wymagania na produkty  zgodnie z przeznaczeniem tj. produkty ,, łączniki ,, i ,, okucia ,, - są przeznaczone do łączenia z drewnem meblowym, drewnem bez wad o wymaganej wilgotności 12±3%., gęstości objętościowej od 450 [ kg/m3], produkty mają wyznaczone parametry nośności, sztywności, wytrzymałości, mają większą wytrzymałość od drewna, w połączeniu z drewnem meblowym bez wad nie powodują odkształceń. Mechanizmy łączące wyposażone w sprężyny mają być zabezpieczone – zakryte drewnem po połączeniu z drewnem meblowym przez stolarza. Producent wprowadza obowiązkowe zabezpieczenie uwzględniając kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo w związku z używaniem produktu, w szczególności dzieci i osoby starsze.

Producent wprowadził prawidłowo oznakowania produktów z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących oznakowania produktów, tj.:

-   art. 20 art. 20 ustawy z dn. 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173, poz. 1807 ze zm.),

-    art. 7 i 7a ustawy z dn. 07.10.1999 r. o języku polskim (Dz. U. nr 90, poz. 999 ze zm.),

-  art. 3 ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Produkty wprowadzone do obrotu posiadają nazwy, wymiary, adres producenta, karty gwarancyjne oraz ceny na produkty zgodnie ustawą z dn. 05.07.2001 r. o cenach (Dz. U. nr 97, poz. 1050 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 10.06.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. nr 99, poz. 894 ze zm.).

Produkty ,, łączniki ,, i ,, okucia ,, -  produkowane przez   producenta / firmę:  MAREX RYŁKO  Spółka Jawna, 34-100 Wadowice, os. Łąki 18a, są przeznaczone do łączenia z drewnem meblowym bez wad o wymaganej wilgotności 12±3%., gęstości objętościowej od 450 [kg/m3], produkty mają wyznaczone parametry nośności, sztywności, wytrzymałości, mają większą wytrzymałość od drewna, w połączeniu z drewnem meblowym bez wad nie powodują odkształceń. Ocena techniczna bezpieczeństwa  produktów została dokonana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 ze zm.) z uwzględnieniem wymagań zawartych w następujących  Polskich Norm: PN-F-06001-1:1994 Meble mieszkaniowe. Postanowienia ogólne, PN-EN 1129-1:2000 Meble. Łóżka chowane. Wymagania bezpieczeństwa i badanie. Wymagania Bezpieczeństwa. PN-EN 1129-2:2000 Meble. Łóżka chowane. Wymagania bezpieczeństwa i badanie. Metody badania. Ocenione produkty ,, łączniki i okucia ,,  nie stwarzają  zagrożenia przy prawidłowym połączeniu z drewnem meblowym,  zgodnym z instrukcją  sposobem użytkowania, spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktów

PODNOŚNIK WERSALKI ”RAK” kod 801.01; 601.01 MA/OC/MP

PODNOŚNIK WERSALKI ”RAK” ZE ŚRUBĄ MONTAŻOWĄ kod 801.02; 601.02 MA/OC/MP

Podnośniki wersalki ”RAK” – spełniają wymagania PN-EN 10152 : 2011 dla wyrobów płaskich stalowych walcowanych na zimno ocynkowanych elektrolitycznie do obróbki plastycznej na zimno, spełniają wymagania PN – ISO 9001: 2000  w zakresie  zapewnienia jakości w projektowaniu  oraz w produkcji. Podnośniki spełniają wymagania w zakresie PN-EN 1403:2002 – ochrony metali przed korozją, w zakresie PN-EN ISO 2178 – grubości powłoki, w zakresie  PN-EN ISO 2819 – przyczepności powłoki.  Podnośniki  wersalki  „RAK” spełniają  wymagania bezpieczeństwa  określone w ustawie z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr  229, poz. 2275 ze zm.).

PODNOŚNIK WERSALKI ”RAK” Z POPRZECZKĄ kod 801.03  MA/OC/MP

PODNOŚNIK WERSALKI ”RAK” ODWROTNY Z POPRZECZKĄ kod 801.04  MA/OC/MP

Podnośniki wersalki ”RAK” – spełniają wymagania PN-EN 10152 : 2011 dla wyrobów płaskich stalowych walcowanych na zimno ocynkowanych elektrolitycznie do obróbki plastycznej na zimno, spełniają wymagania PN – ISO 9001: 2000  w zakresie  zapewnienia jakości w projektowaniu  oraz w produkcji. Podnośniki spełniają wymagania w zakresie PN-EN 1403:2002 – ochrony metali przed korozją, w zakresie PN-EN ISO 2178 – grubości powłoki, w zakresie  PN-EN ISO 2819 – przyczepności powłoki.

Podnośniki  wersalki  „RAK” z poprzeczką i odwrotny z poprzeczką spełniają  wymagania bezpieczeństwa  określone w ustawie z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr  229, poz. 2275 ze zm.).

PODNOŚNIK WERSALKI KLOCKOWY II 003.01. MA

PODNOŚNIK WERSALKI KLOCKOWY II 003.02. MA

Podnośniki wersalki KLOCKOWY II 003.01 003.02  MA – spełniają wymagania PN-EN 10152 : 2011 dla wyrobów płaskich stalowych walcowanych na zimno ocynkowanych elektrolitycznie do obróbki plastycznej na zimno, spełniają wymagania PN – ISO 9001: 2000  w zakresie  zapewnienia jakości w projektowaniu  oraz w produkcji. Podnośniki spełniają wymagania w zakresie PN-EN 1403:2002 – ochrony metali przed korozją, w zakresie PN-EN ISO 2178 – grubości powłoki, w zakresie  PN-EN ISO 2819 – przyczepności powłoki.

PODNOŚNIK WERSALKI BEZKLOCKOWY WEWNĘTRZNY 002.02. MA

PODNOŚNIK WERSALKI BEZKLOCKOWY 002.01. MA

Podnośniki wersalki BEZKLOCKOWY WEWNĘTRZNY 002. MA  BEZKLOCKOWY 002.01. MA – spełniają wymagania PN-EN 10152 : 2011 dla wyrobów płaskich stalowych walcowanych na zimno ocynkowanych elektrolitycznie do obróbki plastycznej na zimno, spełniają wymagania PN – ISO 9001: 2000  w zakresie  zapewnienia jakości w projektowaniu  oraz w produkcji. Podnośniki spełniają wymagania w zakresie PN-EN 1403:2002 – ochrony metali przed korozją, w zakresie PN-EN ISO 2178 – grubości powłoki, w zakresie  PN-EN ISO 2819 – przyczepności powłoki. Drut sprężynowy SM 4,0 i 3,0 zgodny z PN-EN 10270-1 posiada dopuszczenie  jakości Nr 11198/2015 Nr 9525  wytrzymałość dla SM 4,0 RM [MPa] min 1530 – 1730 – dla SM 3,0  1630 – 1830 MPa, podnośniki posiadają WZÓR ZASTRZEŻONY UP.RP nr 106720

Podnośniki  wersalki  spełniają  wymagania bezpieczeństwa  określone w ustawie z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr  229, poz. 2275 ze zm.).

PODNOŚNIK DWUSTOPNIOWY 006.01. OC

Podnośniki dwustopniowe – spełniają wymagania PN-EN 10152 : 2011 dla wyrobów płaskich stalowych walcowanych na zimno ocynkowanych elektrolitycznie do obróbki plastycznej na zimno, spełniają wymagania PN – ISO 9001: 2000  w zakresie  zapewnienia jakości w projektowaniu  oraz w produkcji. Podnośniki spełniają wymagania w zakresie PN-EN 1403:2002 – ochrony metali przed korozją, w zakresie PN-EN ISO 2178 – grubości powłoki, w zakresie  PN-EN ISO 2819 – przyczepności powłoki. Drut sprężynowy SM 4,0 i 3,0 zgodny z PN-EN 10270-1 posiada dopuszczenie  jakości Nr 11198/2015 Nr 9525  wytrzymałość dla SM 4,0 RM [MPa] min 1530 – 1730 – dla SM 3,0  1630 – 1830 MPa,

Podnośniki dwustopniowe spełniają  wymagania bezpieczeństwa  określone w ustawie z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr  229, poz. 2275 ze zm.).

PODNOŚNIK K3 DWUSTRONNY 033.01 OC

Podnośniki K3 dwustronne 033.01 OC – spełniają wymagania PN-EN 10152 : 2011 dla wyrobów płaskich stalowych walcowanych na zimno ocynkowanych elektrolitycznie do obróbki plastycznej na zimno, spełniają wymagania PN – ISO 9001: 2000  w zakresie  zapewnienia jakości w projektowaniu  oraz w produkcji. Podnośniki spełniają wymagania w zakresie PN-EN 1403:2002 – ochrony metali przed korozją, w zakresie PN-EN ISO 2178 – grubości powłoki, w zakresie  PN-EN ISO 2819 – przyczepności powłoki.

Podnośniki  dwustronne spełniają  wymagania bezpieczeństwa  określone w ustawie z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr  229, poz. 2275 ze zm.).

Podnośniki CARO – spełniają wymagania PN-EN 10152 : 2011 dla wyrobów płaskich stalowych walcowanych na zimno ocynkowanych elektrolitycznie do obróbki plastycznej na zimno, spełniają wymagania PN – ISO 9001: 2000  w zakresie  zapewnienia jakości w projektowaniu  oraz w produkcji. Podnośniki spełniają wymagania w zakresie PN-EN 1403:2002 – ochrony metali przed korozją, w zakresie PN-EN ISO 2178 – grubości powłoki, w zakresie  PN-EN ISO 2819 – przyczepności powłoki. Drut sprężynowy SM 4,0 i 3,0 zgodny z PN-EN 10270-1 posiada dopuszczenie  jakości Nr 11198/2015 Nr 9525  wytrzymałość dla SM 4,0 RM [MPa] min 1530 – 1730 – dla SM 3,0  1630 – 1830 MPa,

Podnośniki  CARO spełniają  wymagania bezpieczeństwa  określone w ustawie z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr  229, poz. 2275 ze zm.).

Podnośnik GALAKSIA – spełnia wymagania PN-EN 10152 : 2011 dla wyrobów płaskich stalowych walcowanych na zimno ocynkowanych elektrolitycznie do obróbki plastycznej na zimno, spełniają wymagania PN – ISO 9001: 2000  w zakresie  zapewnienia jakości w projektowaniu  oraz w produkcji. Podnośniki spełniają wymagania w zakresie PN-EN 1403:2002 – ochrony metali przed korozją, w zakresie PN-EN ISO 2178 – grubości powłoki, w zakresie  PN-EN ISO 2819 – przyczepności powłoki. Drut sprężynowy SM 4,0 i 3,0 zgodny z PN-EN 10270-1 posiada dopuszczenie  jakości Nr 11198/2015 Nr 9525  wytrzymałość dla SM 4,0 RM [MPa] min 1530 – 1730 – dla SM 3,0  1630 – 1830 MPa,

Podnośniki GALAKSIA spełniają  wymagania bezpieczeństwa  określone w ustawie z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr  229, poz. 2275 ze zm.).

Podnośniki tapczanowe – spełnia wymagania PN-EN 10152 : 2011 dla wyrobów płaskich stalowych walcowanych na zimno ocynkowanych elektrolitycznie do obróbki plastycznej na zimno, spełniają wymagania PN – ISO 9001: 2000  w zakresie  zapewnienia jakości w projektowaniu  oraz w produkcji. Podnośniki spełniają wymagania w zakresie PN-EN 1403:2002 – ochrony metali przed korozją, w zakresie PN-EN ISO 2178 – grubości powłoki, w zakresie  PN-EN ISO 2819 – przyczepności powłoki. Drut sprężynowy SM 4,0 i 3,0 zgodny z PN-EN 10270-1 posiada dopuszczenie  jakości Nr 11198/2015 Nr 9525  wytrzymałość dla SM 4,0 RM [MPa] min 1530 – 1730 – dla SM 3,0  1630 – 1830 MPa,

Podnośniki  spełniają  wymagania bezpieczeństwa  określone w ustawie z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr  229, poz. 2275 ze zm.).

Podnośniki tapczanowe – spełniają wymagania PN-EN 10152 : 2011 dla wyrobów płaskich stalowych walcowanych na zimno ocynkowanych elektrolitycznie do obróbki plastycznej na zimno, spełniają wymagania PN – ISO 9001: 2000  w zakresie  zapewnienia jakości w projektowaniu  oraz w produkcji. Podnośniki spełniają wymagania w zakresie PN-EN 1403:2002 – ochrony metali przed korozją, w zakresie PN-EN ISO 2178 – grubości powłoki, w zakresie  PN-EN ISO 2819 – przyczepności powłoki. Drut sprężynowy SM 4,0 i 3,0 zgodny z PN-EN 10270-1 posiada dopuszczenie  jakości Nr 11198/2015 Nr 9525  wytrzymałość dla SM 4,0 RM [MPa] min 1530 – 1730 – dla SM 3,0  1630 – 1830 MPa,

Podnośniki  spełniają  wymagania bezpieczeństwa  określone w ustawie z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr  229, poz. 2275 ze zm.).

Podnośniki tapczanowe narożnika – spełniają wymagania PN-EN 10152 : 2011 dla wyrobów płaskich stalowych walcowanych na zimno ocynkowanych elektrolitycznie do obróbki plastycznej na zimno, spełniają wymagania PN – ISO 9001: 2000  w zakresie  zapewnienia jakości w projektowaniu  oraz w produkcji. Podnośniki spełniają wymagania w zakresie PN-EN 1403:2002 – ochrony metali przed korozją, w zakresie PN-EN ISO 2178 – grubości powłoki, w zakresie  PN-EN ISO 2819 – przyczepności powłoki. Drut sprężynowy SM 4,0 i 3,0 zgodny z PN-EN 10270-1 posiada dopuszczenie  jakości Nr 11198/2015 Nr 9525  wytrzymałość dla SM 4,0 RM [MPa] min 1530 – 1730 – dla SM 3,0  1630 – 1830 MPa,

Podnośniki  spełniają  wymagania bezpieczeństwa  określone w ustawie z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr  229, poz. 2275 ze zm.).

Podnośniki narożnika ‘’ DELFIN ”– spełniają wymagania PN-EN 10152 : 2011 dla wyrobów płaskich stalowych walcowanych na zimno ocynkowanych elektrolitycznie do obróbki plastycznej na zimno, spełniają wymagania PN – ISO 9001: 2000  w zakresie  zapewnienia jakości w projektowaniu  oraz w produkcji. Podnośniki spełniają wymagania w zakresie PN-EN 1403:2002 – ochrony metali przed korozją, w zakresie PN-EN ISO 2178 – grubości powłoki, w zakresie  PN-EN ISO 2819 – przyczepności powłoki. Drut sprężynowy SM 4,0 i 3,0 zgodny z PN-EN 10270-1 posiada dopuszczenie  jakości Nr 11198/2015 Nr 9525  wytrzymałość dla SM 4,0 RM [MPa] min 1530 – 1730 – dla SM 3,0  1630 – 1830 MPa,

Podnośniki  spełniają  wymagania bezpieczeństwa  określone w ustawie z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr  229, poz. 2275 ze zm.).

Stelaż narożnika i COLORADO  – spełniają  wymagania PN-EN 10152 : 2011 dla wyrobów płaskich stalowych walcowanych na zimno ocynkowanych elektrolitycznie do obróbki plastycznej na zimno, spełniają wymagania PN – ISO 9001: 2000  w zakresie  zapewnienia jakości w projektowaniu  oraz w produkcji. Stelaże spełniają wymagania w zakresie PN-EN 1403:2002 – ochrony metali przed korozją, w zakresie PN-EN ISO 2178 – grubości powłoki, w zakresie  PN-EN ISO 2819 – przyczepności powłoki.

Stelaże  spełniają  wymagania bezpieczeństwa  określone w ustawie z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr  229, poz. 2275 ze zm.).

Podnośniki i zawiasy – spełniają  wymagania PN-EN 10152 : 2011 dla wyrobów płaskich stalowych walcowanych na zimno ocynkowanych elektrolitycznie do obróbki plastycznej na zimno, spełniają wymagania PN – ISO 9001: 2000  w zakresie  zapewnienia jakości w projektowaniu  oraz w produkcji. Stelaże spełniają wymagania w zakresie PN-EN 1403:2002 – ochrony metali przed korozją, w zakresie PN-EN ISO 2178 – grubości powłoki, w zakresie  PN-EN ISO 2819 – przyczepności powłoki.

Podnośniki i zawiasy spełniają  wymagania bezpieczeństwa  określone w ustawie z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr  229, poz. 2275 ze zm.).

Akcesoria – spełniają  wymagania PN-EN 10152 : 2011 dla wyrobów płaskich stalowych walcowanych na zimno ocynkowanych elektrolitycznie do obróbki plastycznej na zimno, spełniają wymagania PN – ISO 9001: 2000  w zakresie  zapewnienia jakości w projektowaniu  oraz w produkcji. Stelaże spełniają wymagania w zakresie PN-EN 1403:2002 – ochrony metali przed korozją, w zakresie PN-EN ISO 2178 – grubości powłoki, w zakresie  PN-EN ISO 2819 – przyczepności powłoki.

Akcesoria spełniają  wymagania bezpieczeństwa  określone w ustawie z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr  229, poz. 2275 ze zm.).

Podnośniki zagłówka – spełniają  wymagania PN-EN 10152 : 2011 dla wyrobów płaskich stalowych walcowanych na zimno ocynkowanych elektrolitycznie do obróbki plastycznej na zimno, spełniają wymagania PN – ISO 9001: 2000  w zakresie  zapewnienia jakości w projektowaniu  oraz w produkcji. Stelaże spełniają wymagania w zakresie PN-EN 1403:2002 – ochrony metali przed korozją, w zakresie PN-EN ISO 2178 – grubości powłoki, w zakresie  PN-EN ISO 2819 – przyczepności powłoki.

Podnośniki zagłówka spełniają  wymagania bezpieczeństwa  określone w ustawie z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr  229, poz. 2275 ze zm.).

Akcesoria – spełniają  wymagania PN-EN 10152 : 2011 dla wyrobów płaskich stalowych walcowanych na zimno ocynkowanych elektrolitycznie do obróbki plastycznej na zimno, spełniają wymagania PN – ISO 9001: 2000  w zakresie  zapewnienia jakości w projektowaniu  oraz w produkcji. Stelaże spełniają wymagania w zakresie PN-EN 1403:2002 – ochrony metali przed korozją, w zakresie PN-EN ISO 2178 – grubości powłoki, w zakresie  PN-EN ISO 2819 – przyczepności powłoki.

Akcesoria spełniają wymagania bezpieczeństwa  określone w ustawie z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr  229, poz. 2275 ze zm.).

Akcesoria – spełniają  wymagania PN-EN 10152 : 2011 dla wyrobów płaskich stalowych walcowanych na zimno ocynkowanych elektrolitycznie do obróbki plastycznej na zimno, spełniają wymagania PN – ISO 9001: 2000  w zakresie  zapewnienia jakości w projektowaniu  oraz w produkcji. Stelaże spełniają wymagania w zakresie PN-EN 1403:2002 – ochrony metali przed korozją, w zakresie PN-EN ISO 2178 – grubości powłoki, w zakresie  PN-EN ISO 2819 – przyczepności powłoki.

Akcesoria spełniają wymagania bezpieczeństwa  określone w ustawie z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr  229, poz. 2275 ze zm.).

Akcesoria – spełniają  wymagania PN-EN 10152 : 2011 dla wyrobów płaskich stalowych walcowanych na zimno ocynkowanych elektrolitycznie do obróbki plastycznej na zimno, spełniają wymagania PN – ISO 9001: 2000  w zakresie  zapewnienia jakości w projektowaniu  oraz w produkcji. Stelaże spełniają wymagania w zakresie PN-EN 1403:2002 – ochrony metali przed korozją, w zakresie PN-EN ISO 2178 – grubości powłoki, w zakresie  PN-EN ISO 2819 – przyczepności powłoki.

Akcesoria spełniają wymagania bezpieczeństwa  określone w ustawie z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr  229, poz. 2275 ze zm.).

Akcesoria – spełniają  wymagania PN-EN 10152 : 2011 dla wyrobów płaskich stalowych walcowanych na zimno ocynkowanych elektrolitycznie do obróbki plastycznej na zimno, spełniają wymagania PN – ISO 9001: 2000  w zakresie  zapewnienia jakości w projektowaniu  oraz w produkcji. Stelaże spełniają wymagania w zakresie PN-EN 1403:2002 – ochrony metali przed korozją, w zakresie PN-EN ISO 2178 – grubości powłoki, w zakresie  PN-EN ISO 2819 – przyczepności powłoki.

Akcesoria spełniają wymagania bezpieczeństwa  określone w ustawie z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr  229, poz. 2275 ze zm.).

Zestaw okuć  – spełnia wymagania PN-EN 10152 : 2011 dla wyrobów płaskich stalowych walcowanych na zimno ocynkowanych elektrolitycznie do obróbki plastycznej na zimno, spełniają wymagania PN – ISO 9001: 2000  w zakresie  zapewnienia jakości w projektowaniu  oraz w produkcji. Stelaże spełniają wymagania w zakresie PN-EN 1403:2002 – ochrony metali przed korozją, w zakresie PN-EN ISO 2178 – grubości powłoki, w zakresie  PN-EN ISO 2819 – przyczepności powłoki.

Okucia spełniają wymagania bezpieczeństwa  określone w ustawie z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr  229, poz. 2275 ze zm.).

Akcesoria  – spełniają wymagania PN-EN 10152 : 2011 dla wyrobów płaskich stalowych walcowanych na zimno ocynkowanych elektrolitycznie do obróbki plastycznej na zimno, spełniają wymagania PN – ISO 9001: 2000  w zakresie  zapewnienia jakości w projektowaniu  oraz w produkcji. Stelaże spełniają wymagania w zakresie PN-EN 1403:2002 – ochrony metali przed korozją, w zakresie PN-EN ISO 2178 – grubości powłoki, w zakresie  PN-EN ISO 2819 – przyczepności powłoki.

Akcesoria spełniają wymagania bezpieczeństwa  określone w ustawie z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr  229, poz. 2275 ze zm.).

Akcesoria  – spełniają wymagania PN-EN 10152 : 2011 dla wyrobów płaskich stalowych walcowanych na zimno ocynkowanych elektrolitycznie do obróbki plastycznej na zimno, spełniają wymagania PN – ISO 9001: 2000  w zakresie  zapewnienia jakości w projektowaniu  oraz w produkcji. Stelaże spełniają wymagania w zakresie PN-EN 1403:2002 – ochrony metali przed korozją, w zakresie PN-EN ISO 2178 – grubości powłoki, w zakresie  PN-EN ISO 2819 – przyczepności powłoki.

Akcesoria spełniają wymagania bezpieczeństwa  określone w ustawie z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr  229, poz. 2275 ze zm.).

Akcesoria  – spełniają wymagania PN-EN 10152 : 2011 dla wyrobów płaskich stalowych walcowanych na zimno ocynkowanych elektrolitycznie do obróbki plastycznej na zimno, spełniają wymagania PN – ISO 9001: 2000  w zakresie  zapewnienia jakości w projektowaniu  oraz w produkcji. Stelaże spełniają wymagania w zakresie PN-EN 1403:2002 – ochrony metali przed korozją, w zakresie PN-EN ISO 2178 – grubości powłoki, w zakresie  PN-EN ISO 2819 – przyczepności powłoki.

Akcesoria spełniają wymagania bezpieczeństwa  określone w ustawie z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr  229, poz. 2275 ze zm.).

Akcesoria  – spełniają wymagania PN-EN 10152 : 2011 dla wyrobów płaskich stalowych walcowanych na zimno ocynkowanych elektrolitycznie do obróbki plastycznej na zimno, spełniają wymagania PN – ISO 9001: 2000  w zakresie  zapewnienia jakości w projektowaniu  oraz w produkcji. Stelaże spełniają wymagania w zakresie PN-EN 1403:2002 – ochrony metali przed korozją, w zakresie PN-EN ISO 2178 – grubości powłoki, w zakresie  PN-EN ISO 2819 – przyczepności powłoki.

Akcesoria spełniają wymagania bezpieczeństwa  określone w ustawie z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr  229, poz. 2275 ze zm.).

Akcesoria  – spełniają wymagania PN-EN 10152 : 2011 dla wyrobów płaskich stalowych walcowanych na zimno ocynkowanych elektrolitycznie do obróbki plastycznej na zimno, spełniają wymagania PN – ISO 9001: 2000  w zakresie  zapewnienia jakości w projektowaniu  oraz w produkcji. Stelaże spełniają wymagania w zakresie PN-EN 1403:2002 – ochrony metali przed korozją, w zakresie PN-EN ISO 2178 – grubości powłoki, w zakresie  PN-EN ISO 2819 – przyczepności powłoki.

Akcesoria spełniają wymagania bezpieczeństwa  określone w ustawie z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr  229, poz. 2275 ze zm.).

Akcesoria  – spełniają wymagania PN-EN 10152 : 2011 dla wyrobów płaskich stalowych walcowanych na zimno ocynkowanych elektrolitycznie do obróbki plastycznej na zimno, spełniają wymagania PN – ISO 9001: 2000  w zakresie  zapewnienia jakości w projektowaniu  oraz w produkcji. Stelaże spełniają wymagania w zakresie PN-EN 1403:2002 – ochrony metali przed korozją, w zakresie PN-EN ISO 2178 – grubości powłoki, w zakresie  PN-EN ISO 2819 – przyczepności powłoki.

Akcesoria spełniają wymagania bezpieczeństwa  określone w ustawie z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr  229, poz. 2275 ze zm.).

Akcesoria  – spełniają wymagania PN-EN 10152 : 2011 dla wyrobów płaskich stalowych walcowanych na zimno ocynkowanych elektrolitycznie do obróbki plastycznej na zimno, spełniają wymagania PN – ISO 9001: 2000  w zakresie  zapewnienia jakości w projektowaniu  oraz w produkcji. Stelaże spełniają wymagania w zakresie PN-EN 1403:2002 – ochrony metali przed korozją, w zakresie PN-EN ISO 2178 – grubości powłoki, w zakresie  PN-EN ISO 2819 – przyczepności powłoki.

Akcesoria spełniają wymagania bezpieczeństwa  określone w ustawie z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr  229, poz. 2275 ze zm.).

Akcesoria  – spełniają wymagania PN-EN 10152 : 2011 dla wyrobów płaskich stalowych walcowanych na zimno ocynkowanych elektrolitycznie do obróbki plastycznej na zimno, spełniają wymagania PN – ISO 9001: 2000  w zakresie  zapewnienia jakości w projektowaniu  oraz w produkcji. Stelaże spełniają wymagania w zakresie PN-EN 1403:2002 – ochrony metali przed korozją, w zakresie PN-EN ISO 2178 – grubości powłoki, w zakresie  PN-EN ISO 2819 – przyczepności powłoki.

Akcesoria spełniają wymagania bezpieczeństwa  określone w ustawie z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr  229, poz. 2275 ze zm.).

Akcesoria  – spełniają wymagania PN-EN 10152 : 2011 dla wyrobów płaskich stalowych walcowanych na zimno ocynkowanych elektrolitycznie do obróbki plastycznej na zimno, spełniają wymagania PN – ISO 9001: 2000  w zakresie  zapewnienia jakości w projektowaniu  oraz w produkcji. Stelaże spełniają wymagania w zakresie PN-EN 1403:2002 – ochrony metali przed korozją, w zakresie PN-EN ISO 2178 – grubości powłoki, w zakresie  PN-EN ISO 2819 – przyczepności powłoki.

Akcesoria spełniają wymagania bezpieczeństwa  określone w ustawie z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr  229, poz. 2275 ze zm.).

Akcesoria  – spełniają wymagania PN-EN 10152 : 2011 dla wyrobów płaskich stalowych walcowanych na zimno ocynkowanych elektrolitycznie do obróbki plastycznej na zimno, spełniają wymagania PN – ISO 9001: 2000  w zakresie  zapewnienia jakości w projektowaniu  oraz w produkcji. Stelaże spełniają wymagania w zakresie PN-EN 1403:2002 – ochrony metali przed korozją, w zakresie PN-EN ISO 2178 – grubości powłoki, w zakresie  PN-EN ISO 2819 – przyczepności powłoki.

Akcesoria spełniają wymagania bezpieczeństwa  określone w ustawie z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr  229, poz. 2275 ze zm.).

Akcesoria  – spełniają wymagania PN-EN 10152 : 2011 dla wyrobów płaskich stalowych walcowanych na zimno ocynkowanych elektrolitycznie do obróbki plastycznej na zimno, spełniają wymagania PN – ISO 9001: 2000  w zakresie  zapewnienia jakości w projektowaniu  oraz w produkcji. Stelaże spełniają wymagania w zakresie PN-EN 1403:2002 – ochrony metali przed korozją, w zakresie PN-EN ISO 2178 – grubości powłoki, w zakresie  PN-EN ISO 2819 – przyczepności powłoki.

Akcesoria spełniają wymagania bezpieczeństwa  określone w ustawie z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr  229, poz. 2275 ze zm.).

WYMAGANIA:

Okucia meblowe spełniają  wymagania bezpieczeństwa  określone w ustawie z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów ( Dz. U. Nr  229, poz. 2275 ze zm.).

OPINIA TECHNICZNA :

bezpieczeństwa  produktów została dokonana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 ze zm.) z uwzględnieniem wymagań zawartych w następujących  Polskich Norm: PN-F-06001-1:1994 Meble mieszkaniowe. Postanowienia ogólne, PN-EN 1129-1:2000 Meble. Łóżka chowane. Wymagania bezpieczeństwa i badanie. Wymagania Bezpieczeństwa. PN-EN 1129-2:2000 Meble. Łóżka chowane. Wymagania bezpieczeństwa i badanie. Metody badania. Opinia techniczna została przeprowadzona w zakresie przydatności i spełnienia wymagań bezpieczeństwa  określonych w ustawie z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów ( Dz. U. Nr  229, poz. 2275 ze zm.). Na podstawie szczegółowej analizy, pomiarów, badań, kontroli produkcji okuć meblowych przeprowadzonej u producenta, w wyniku postępowania oceniającego przeprowadzonego na zlecenie firmy : MAREX RYŁKO  Spółka Jawna, 34-100 Wadowice, os. Łąki 18a

stwierdzam : produkty ,, łączniki ,, i ,, okucia ,, przeznaczone do łączenia z drewnem meblowym spełniają wymagania bezpieczeństwa  określone w ustawie z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów ( Dz. U. Nr  229, poz. 2275 ze zm.). Ocenione produkty ,, łączniki i okucia ,,  nie stwarzają  zagrożenia przy prawidłowym połączeniu z drewnem meblowym,  zgodnym z instrukcją  sposobem użytkowania,

Andrzej  ZYGMUNT  ………………………………….

RZECZOZNAWCA MWIIH

INSPEKCJI HANDLOWEJ w Krakowie

Uprawnienia nr 2/09, ds. jakości produktów i usług

OCHRONA ŚRODOWISKA, MASZYNY I URZĄDZENIA

…………………………………………………..

Adres: 30-048 KRAKÓW, ul J. LEA 17A/14

Ocena jakości produktów została przeprowadzona na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudzień 2000r. , o Inspekcji Handlowej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 )  Na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r., w sprawie rzeczoznawców do spraw jakości produktów  ( Dz. U. Nr 85. Poz. 931 ) ,

Kraków dn., 06. 05. 2015 r.